###### Стойкость к растворителям (тест трением) ASTM D4752

Назначение и область:

Этот метод используют для определения стойкости краски под воздействием указанного растворителя.

Условия испытаний:

Поверхность протирается марлевым тампоном, смоченным в выбранном растворителе, 100 раз.

Каждое протирание состоит из двух движений (туда и обратно).

Тестируемые растворители:

- Ацетон

- Метилэтилкетон

- Бутанол

- Изопропиловый спирт

Результаты теста:

Нет повреждений после 100 протираний.

###### Определение стойкости к царапинам ISO 1518-2:2011

Назначение и область:

Этот тест используют для определения стойкости к царапинам.

Дефекты наблюдают со стороны стекла, являются ли царапины видимыми.

Условия испытаний:

Окрашенную поверхность стекла царапают стальным пером с постоянно увеличивающейся нагрузкой с использованием калиброванных пружин. Царапины оцениваются визуально.

В этом тесте мы рассматриваем стойкость окрашенной поверхности к царапинам, измеряя максимальную нагрузку, при которой дефект не виден со стороны стекла.

Результаты теста:

При нагрузке в 10 Н (1 кг) краска повреждена только с окрашенной стороны.

###### Тест на определение истирания ASTM D968

Назначение и область:

Этот тест предназначен для определения сопротивления истиранию.

Условия испытания:

Кварцевый порошок с определенными заданными характеристиками падает на окрашенную поверхность. Измеряется количество песка необходимого для удаления 1 микрона краски.

Результаты теста:

1400 гр/μм